通过双侧检验得到显著性水平，取不同的临界值p＜0.01，说明在99%的置信水平上拒绝原假设，显著性标记***，相关性强；0.01＜p＜0.05，说明在95%的置信水平上拒绝原假设，显著性标记**，相关性较强； 0.05＜p＜0.1，说明在90%的置信水平上拒绝原假设，显著性标记*，具有相关性。基于此检验在相关系数表中找到不同类型化学成分之间的关联。

列出相关系数最高的前十组成分，完整的相关系数表放在附件中。

高钾玻璃的斯皮尔曼相关系数结果如下：

表 表面无风化组相关系数

| 成分 | 相关系数 |
| --- | --- |
| 氧化钙、氧化钾 | 0.804 |
| 氧化铁、氧化铜 | 0.759 |
| 氧化镁、氧化锶 | 0.624 |
| 氧化铅、氧化钡 | 0.617 |
| 氧化铁、五氧化二磷 | 0.597 |
| 氧化铅、二氧化硫 | -0.592 |
| 氧化纳、氧化镁 | -0.59 |
| 二氧化硅、氧化铁 | -0.584 |
| 氧化纳、五氧化二磷 | -0.576 |
| 氧化镁、五氧化二磷 | 0.574 |

从上表可以看出，总体而言，相关系数按从大到小排序，相关性最强的前三组化学成分是氧化钙和氧化钾，氧化铁和氧化铜 ，氧化镁和氧化锶。平均而言，在这十组中化学成分出现的频率来看，五氧化二磷和氧化镁与其他化学成分的相关性更强。

表 表面有风化组相关系数

| 成分 | 相关系数 |
| --- | --- |
| 二氧化硅、氧化钙 | -1 |
| 二氧化硅、氧化铝 | -0.9429 |
| 氧化钙、氧化铝 | 0.9429 |
| 氧化钾、五氧化二磷 | -0.9276 |
| 氧化镁、氧化铝 | 0.8452 |
| 二氧化硅、氧化镁 | -0.6761 |
| 氧化钙、氧化镁 | 0.6761 |
| 氧化镁、氧化铜 | -0.6761 |
| 氧化铁、氧化铜 | -0.5429 |
| 二氧化硅、五氧化二磷 | -0.5429 |

从上表可以看出，总体而言，相关系数按从大到小排序，相关性最强的前三组化学成分是二氧化硅和氧化钙，二氧化硅和氧化铝 ，氧化钙和氧化铝。平均而言，在这十组中化学成分出现的频率来看，二氧化硅和氧化镁与其他化学成分的相关性更强。

铅钡玻璃的斯皮尔曼相关系数结果如下：

表 表面无风化组相关系数

| 成分 | 相关系数 |
| --- | --- |
| 氧化钠、五氧化二磷 | -0.675 |
| 二氧化硅、氧化钡 | -0.651 |
| 氧化钾、氧化铝 | 0.618 |
| 二氧化硅、/氧化铅 | -0.602 |
| 氧化铜、氧化钡 | 0.552 |
| 氧化铜、氧化锡 | -0.549 |
| 氧化镁、氧化铝 | 0.543 |
| 氧化铁、氧化铜 | -0.514 |
| 氧化钙、五氧化二磷 | 0.496 |
| 氧化钙、氧化铜 | -0.473 |

从上表可以看出，总体而言，相关系数按从大到小排序，相关性最强的前三组化学成分是氧化钠和五氧化二磷，二氧化硅和氧化钡 ，氧化钾和氧化铝。平均而言，在这十组中化学成分出现的频率来看，二氧化硅和氧化钙与其他化学成分的相关性更强。

表 表面有风化组相关系数

| 成分 | 相关系数 |
| --- | --- |
| 氧化镁、氧化铝 | 0.814 |
| 二氧化硅、氧化锶 | -0.667 |
| 氧化钙、氧化镁 | 0.636 |
| 氧化镁、氧化钡 | -0.631 |
| 氧化镁、氧化铁 | 0.626 |
| 氧化钡、二氧化硫 | 0.624 |
| 氧化铝、氧化铁 | 0.603 |
| 氧化铅、氧化钡 | -0.585 |
| 氧化铜、二氧化硫 | 0.543 |
| 氧化铝、氧化钡 | -0.537 |

从上表可以看出，总体而言，相关系数按从大到小排序，相关性最强的前三组化学成分是氧化镁和氧化铝，二氧化硅和氧化锶 ，氧化钙和氧化镁。平均而言，在这十组中化学成分出现的频率来看，氧化铝和氧化钡与其他化学成分的相关性更强。

二．差异性

为探究不同类别的玻璃的化学成分的相关系数是否有显著性差异，我们运用非参数检验的克鲁斯卡尔-沃利斯检验进行研究。

克鲁斯卡尔-沃利斯检验用以检验两个以上样本是否来自同一个概率分布的一种非参数方法，不需要对总体分布形态做任何假定，通常用于多个连续型独立样本的比较。这种特点与我们要研究的数据相符，因此选择此种方法进行研究。

Step1：原假设和备择假设的确立

:各样本服从的概率分布具有相同的中位数

:各样本服从的概率分布的中位数不全相同

Step2：建立统计量

其中，表示第个样本的观测值在排列中的秩的和，为样本个数。

Step3：计算统计量H:

若在给定的显著性水平下，统计量的值大于临界值则拒绝原假设，认为四种玻璃类别的相关系数具有显著差异性，反之则无显著差异性。

用SPSS求解结果如下：

克鲁斯卡尔-沃利斯检验

|  | 相关系数 |
| --- | --- |
| 克鲁斯卡尔-沃利斯 H(K) | 8.129 |
| 自由度 | 3 |
| 渐近显著性 | 0.043 |

从上表可以看出，P值小于显著性水平，拒绝原假设，可以认为，不同玻璃种类的化学成分的相关系数存在显著差异。

为具体分析不同玻璃种类的化学成分的相关系数的差异性，我们对玻璃化学成分相关系数的数字特征进行分析。

由于相关系数的符号只影响相关性的方向，不影响相关性的大小，因此我们对各个种类相关系数最高的前十组做一个取绝对值的处理再进行研究。

对四种玻璃的化学成分的相关系数进行研究，描述统计如下：

表 描述统计

|  | 最小值 | 最大值 | 均值 | 标准 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高钾无风化 | 0.574 | 0.804 | 0.632 | 0.081 |
| 高钾风化 | 0.543 | 1.000 | 0.777 | 0.174 |
| 铅钡无风化 | 0.473 | 0.675 | 0.567 | 0.067 |
| 铅钡风化 | 0.537 | 0.814 | 0.627 | 0.078 |

从上表中可以看出，平均而言，风化后的高钾玻璃化学成分的相关性最大，其次是无风化的高价玻璃、风化的铅钡玻璃，无风化的铅钡玻璃化学成分之间的相关性最小；就类内差异性而言，无风化的铅钡玻璃化学成分之间的相关性差异最小，其次是风化的铅钡玻璃、无风化的高钾玻璃，风化的高钾玻璃化学成分之间的相关性差异最大。